# PACTEC MATERIAL SPECIFICATIONS ABS 94 VO:

# CHI MEI POLYAC ABS PA-765		UL FILE #: E56070

# PROPERTY                             METHOD		        UNIT		   ABS 94VO

# PHYSICAL

Melt Flow Index	200C x 5 kg (cond. G)		ASTM D1238		g/10 min		5.2

230C x 3.8 kg (cond. I)		ASTM D1238		g/10 min		13

220C x 10 kg 			ISO 1133		g/10 min		60

Specific Gravity					ASTM D792		------------		1.20

Mold Shrinkage (Flow, 1/8 in)			ASTM D955		in/in x 10-3		3-7

# MECHANICAL @73C

Izod Impact Strength (Notched) 1/8”		ASTM D256		ft  lb/in (J/m)		3.7 (198)

Izod Impact Strength (Notched) ¼”		ASTM D256		ft  lb/in (J/m)		2.9 (155)

Tensile Strength at Yield			ASTM D638		psi			5500

Mpa			38

Tensile Modulus (6mm/min)			ASTM D638		psi			360000

Mpa			2482

Elongation at Break				ASTM D638		%			15

Flexural Modulus				ASTM D790		psi			300000

Mpa			2068

Flexural Strength at Yield			ASTM D790		psi			8800

Mpa			61

Hardness (Rockwell, R-Scale)			ASTM D785		-----------		100

THERMAL

Heat Deflection Temp. (1/4” Test Specimens)	ASTM D648

264 psi (1.82 Mpa) Unannealed					F(C)			163 (73)

264 psi (1.82 Mpa) Annealed 					F(C)			181 (83)

66 psi (0.46 Mpa) Unannealed					F(C)			181 (83)

Vicat Softening Temp (1kg, 50C/hr)		ASTM D1525		F(C)			194 (90)

Coefficient of Thermal Expansion		ASTM D696		in/in/F x 10-5		7.2

(-40C  80C, Annealed)					mm/mm/F x 10-5 	12.9

# ELECTRICAL @73F

Volume Resistivity				ASTM D257		ohm-cm		> 1015

# FLAME CLASS RATING

UL 94VO (Min. Tested Thickness)		UL94			in (mm)			0.062 (1.57)