# PACTEC MATERIAL SPECIFICATIONS ABS 94 HB:

# CHI MEI POLYAC ABS PA-756		UL FILE #: E56070

# PROPERTY                             METHOD		        UNIT		   ABS 94HB

# PHYSICAL

Melt Flow Index	200C x 5 kg (cond. G)		ASTM D1238		g/10 min		4.5

230C x 3.8 kg (cond. I)		ASTM D1238		g/10 min		14

220C x 10 kg 			ISO 1133		g/10 min		50

Specific Gravity					ASTM D792		------------		1.05

Mold Shrinkage (Flow, 1/8 in)			ASTM D955		in/in x 10-3		3-7

# MECHANICAL @73C

Izod Impact Strength (Notched) 1/8”		ASTM D256		ft  lb/in (J/m)		3.2 (171)

Izod Impact Strength (Notched) ¼”		ASTM D256		ft  lb/in (J/m)		2.8 (149)

Tensile Strength at Yield			ASTM D638		psi			6500

Mpa			45

Tensile Modulus (6mm/min)			ASTM D638		psi			405000

Mpa			2792

Elongation at Break				ASTM D638		%			20

Flexural Modulus				ASTM D790		psi			370000

Mpa			2551

Flexural Strength at Yield			ASTM D790		psi			10800

Mpa			74

Hardness (Rockwell, R-Scale)			ASTM D785		-----------		115

THERMAL

Heat Deflection Temp. (1/4” Test Specimens)	ASTM D648

264 psi (1.82 Mpa) Unannealed					F(C)			192 (89)

264 psi (1.82 Mpa) Annealed 					F(C)			210 (99)

66 psi (0.46 Mpa) Unannealed					F(C)			210 (99)

Vicat Softening Temp (1kg, 50C/hr)		ASTM D1525		F(C)			221 (105)

Coefficient of Thermal Expansion		ASTM D696		in/in/F x 10-5		5.4

(-40C  80C, Annealed)					mm/mm/F x 10-5 	9.8

# ELECTRICAL @73F

Volume Resistivity				ASTM D257		ohm-cm		> 1015

# FLAME CLASS RATING

UL 94HB (Min. Tested Thickness)		UL94			in (mm)			0.062 (1.57)